103年度與104年度衛生紙市場購樣計畫檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 規格 型號 | 產地 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 中文標示檢查結果(詳列不符合情形) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舒潔棉柔舒適迪士(抽取式衛生紙) | 規格： 100抽×16包入 尺寸：19.8cm×19.2cm雙層 | 台灣 | 金百利股份有限公司/台灣史谷脫紙業股份有限公司 地址：台北市信義區信義路5段8號8F 大園廠：桃園市大園區中山北路262號 電話：0800-009068 製造日期：T 141027 | 寶雅國際股份有限公司花蓮中山分公司 地址：花蓮市國治里中山路269號 電話：03-8316666 | 179 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 2 | 柔情抽取衛生紙 | 規格： 100抽×8包入 尺寸：19.0cm×20.0cm雙層 | 台灣 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 地址：桃園市楊梅區高榮里北高山頂41-2號 電話：0800-231507 製造日期：2014.10.14 | 寶雅國際股份有限公司花蓮中山分公司 地址：花蓮市國治里中山路269號 電話：03-8316666 | 66 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 3 | 舒爽平版衛生紙 | 規格： 300張/包 尺寸：21.5cm×17.2cm | 台灣 | 瑞豐造紙股份有限公司埔心廠 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段345號 電話：0800-296999 製造日期：2014.03.19 | 信香行有限公司 地址：花蓮市大同街33號 電話：03-8322066 | 99 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ●包裝材料 （有油墨脫落） |
| 4 | 立得雅平版衛生紙 | 規格： 320張×6包 尺寸：21.5cm×17.2cm | 台灣 | 宇信紙業股份有限公司 地址：彰化縣員林鎮崙雅里崙雅巷13-11號 電話： 0800-366688 製造日期：20121001 | 信香行有限公司地址：花蓮市大同街33號 電話：03-8322066 統編：94640079 | 115 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 5 | 立柔抽取式衛生紙 | 規格： 200張/10包入 | 台灣 | 彰潭興業股份有限公司 地址： 彰化縣員林鎮員集路二段389巷100號 電話： 04-8356135 製造日期：20140904 | 旭莊百貨批發有限公司 地址：花蓮市中山路507-2號 電話：03-8355331 統編：37772788 | 69 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：15mm<20mm， 縱向：15mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 6 | 櫻花抽取式衛生紙 | 規格： 200張(100抽)×14包入 尺寸：195mm×180mm雙層 | 台灣 | 美和國際造紙股份有限公司 地址：彰化縣和美鎮柑井里東明路92號 電話：04-7552670 製造日期：20141125 | 旭莊百貨批發有限公司 地址：花蓮市中山路507-2號 電話：03-8355331 統編：37772788 | 89 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：9mm<20mm， 縱向：10mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 7 | 屈臣氏超柔抽取式衛生紙 | 規格： 110抽×10包入 尺寸：20.0cm×18.0cm雙層 | 台灣 | 正隆股份有限公司 地址：新北市板橋區民生路一段1號 電話：0800-261222 製造日期：2014.11.27 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 花中分公司 地址：花蓮市中山路551-3號1樓 電話：0800-051148 統編：27245555 | 100 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：17mm<20mm， 縱向：17mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 8 | 淨柔抽取式衛生紙 | 規格： 100抽×10包入 尺寸：19.5cm×19.0cm雙層 | 台灣 | 英豐造紙股份有限公司 地址：彰化縣員林鎮中央里田中央巷18-7號 電話： 0800-481186 製造日期：2014.11.28 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 花中分公司 地址：花蓮市中山路551-3號1樓 電話：0800-051148 統編：27245555 | 80 | ● 張數與標示不符（標示200張，平均228張，誤差+14.0%>+6%） | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：17mm<20mm， 縱向：17mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 9 | 倍舒柔超柔軔抽取衛生紙 | 規格： 130抽×10包入 尺寸：19.0cm×19.2cm雙層 | 台灣 | 全盛世紙業有限公司 地址：彰化縣溪湖鎮福安路155號 電話： 0800-888269 製造日期：2014.12.02 | 康是美蓮冠店(統一生活事業股份有限公司花蓮市第二分公司) 地址：花蓮市中山路549-1號 電話：0800-005665 統編：28993487 | 103 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 10 | 閻小妹抽取衛生紙 | 規格： 220張(110抽)×14包入 尺寸：190mm×190mm | 台灣 | 北港故事館公司 地址：雲林縣北港鎮新德路116號 電話： 05-7825081 製造日期：2014.11.14 | 康是美蓮冠店(統一生活事業股份有限公司花蓮市第二分公司) 地址：花蓮市中山路549-1號 電話：0800-005665 統編：28993487 | 103(買一送一) | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 11 | 綠森林抽取衛生紙 | 規格： 200張×10包入 尺寸：195mm×190mm雙層 | 台灣 | 川輝紙業有限公司 地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷15之18號 電話： 04-8723773 製造日期：2014.10.06 | 花蓮市農會農民購物中心 地址：花蓮市中山路547號 電話：03-8358176 統編：08135261 | 79 | ● 標示不實（商品包裝上標有「不含螢光劑」字樣，惟仍檢驗出螢光物質 ） | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：12mm<20mm， 縱向：12mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 12 | 春風蒲公英捲筒衛生紙 | 規格： 270組×6捲 尺寸：110mm×103mm雙層 捲筒花紋 | 台灣 | 正隆股份有限公司 地址：新竹縣竹北市長青路二段300號 電話： (03)5561226 製造日期：2014.02.27 | 花蓮市農會農民購物中心 地址：花蓮市中山路547號 電話：03-8358176 統編：08135261 | 65 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：18mm<20mm， 縱向：14mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 13 | 秋語抽取式衛生紙 | 規格： 200張(100抽)×12包入 尺寸：180mm×195mm雙層 | 台灣 | 詠綦實業股份有限公司 地址：彰化市平安街65號 電話： 04-7510099 製造日期：2014.02.18 | 家福股份有限公司 地址：花蓮縣新城鄉嘉里路15號 電話：03-8267979 統編： 16748448 | 96 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 14 | 蒲公英環保抽取式衛生紙 | 規格： 100抽×12包入 尺寸：200mm×180mm雙層 花紋 | 台灣 | 正隆股份有限公司 地址：新竹縣竹北市長青路二段300號 電話： (03)5561226 製造日期：2014.11.01 | 家福股份有限公司 地址：花蓮縣新城鄉嘉里路15號 電話：03-8267979 統編： 16748448 | 109 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：12mm<20mm， 縱向：11mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 15 | 得意平版衛生紙 | 規格： 350張×6包入 尺寸：21.2cm×17.0cm雙層 花紋 | 台灣 | 永豐餘消費品實業股份有限公司 地址：台中市清水區海風裡舊庄路258號 電話：0800-231507 製造日期：2014.09.01 | 全聯實業股份有限公司花蓮分公司 地址：花蓮市國聯里國聯二路110號 電話：03-8334323 統編：16741260 | 109 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：18mm<20mm， 縱向：25mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 16 | 舒潔捲筒衛生紙 | 規格： 280組×6捲 尺寸： 11cm×10cm 雙層 | 台灣 | 金百利股份有限公司 台灣史谷脫紙業股份有限公司 地址：台北市信義區信義路5段8號8F 台南市新營區太子路321號新營廠 電話：0800-009068 製造日期：2014.07.08 | 全聯實業股份有限公司花蓮分公司 地址：花蓮市國聯里國聯二路110號 電話：03-8334323 統編：16741260 | 65 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 17 | 柔芙優質抽取式衛生紙 | 規格： 120抽×10包入 尺寸：190mm×192mm雙層 | 台灣 | 豐欣紙業有限公司 地址：桃園市大園區民族街4號 電話：02-27393263 製造日期：2013.12.08 | 昶莊百貨批發有限公司全民店 地址：花蓮市國風里國風街2-1號 電話：03-8360299 統編：37772393 | 89 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 18 | 百吉平版花紋衛生紙 | 規格： 320張×6包入 尺寸：170mm×210mm | 台灣 | 正大造紙廠股份有限公司 地址：彰化縣埔心鄉員鹿二段271號 電話：04-8296542 製造日期：2013.03.12 | 昶莊百貨批發有限公司全民店 地址：花蓮市國風里國風街2-1號 電話：03-8360299 統編：37772393 | 95 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ●包裝材料 （有油墨脫落） |
| 19 | 雪柔抽取式衛生紙 | 規格： 100抽×12包入 尺寸：180mm×180mm雙層花紋 | 台灣 | 正隆股份有限公司 地址：新竹縣竹北市長青路二段300號 電話： (03)5561226 製造日期：2014.06.06 | 遠百企業(股)公司花蓮分公司 地址：花蓮縣花蓮市和平路581號地下一樓 統編：28984184 | 89 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：18mm<20mm， 縱向：16mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 20 | H-LIVI優活抽取式衛生紙 | 規格： 100抽×24包入(袋) 尺寸：190mm×192mm雙層 | 台灣 | 全盛世股份有限公司 地址：台北市敦化南路二段333號5樓 電話：0800-888269 製造日期：2014.12.11 | 遠百企業(股)公司花蓮分公司 地址：花蓮縣花蓮市和平路581號地下一樓 統編：28984184 | 159 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 21 | 春風柔白印花小捲筒衛生紙 | 規格： 270組×12捲 尺寸：110mm×103mm×2-ply雙層 花紋 | 台灣 | 正隆股份有限公司 地址：新竹縣竹北市長青路二段300號 電話： (03)5561226 製造日期：2014.11.03 | PChome線上購物網路家庭國際資訊股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段105號12F 電話：02-23261460 網址：http://shopping.pchome.com.tw/index/ | 113 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 22 | 日本環保捲筒衛生紙(牛奶盒再製) | 規格：4捲入 尺寸： 114mm×2枚重/ 長30m | 日本 | 製造商：日本製紙株式會社 進口商：本野有限公司 地址：苗栗市饒平街9號 電話： 0800-696868 製造日期：2014.02.01 | PChome線上購物網路家庭國際資訊股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段105號12F 電話：02-23261460 網址：http://shopping.pchome.com.tw/index/ | 189 | ● 未標示尺度與張數，不符合商品標示法應標示數量或度量之規定 | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 23 | 日本nepia捲筒式衛生紙(綺櫻) | 規格：4捲入 尺寸： 114mm×2枚重/ 長40m | 日本 | 製造商：王子NEPIA株式會社 進口商：本野有限公司 地址：苗栗市饒平街9號 電話： 0800-696868 製造日期：2014.05.01 | PChome線上購物網路家庭國際資訊股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段105號12F 電話：02-23261460 網址：http://shopping.pchome.com.tw/index/ | 209 | ● 未標示尺度與張數，不符合商品標示法應標示數量或度量之規定 | 總評：● ○基重 ●破裂強度 （0.67kgf/cm2<0.7 kgf/cm2） ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 24 | 美國Charmin超柔軟捲筒衛生紙 | 規格：4捲入 尺寸： 114mm×2枚重/ 長40m | 美國 | 製造商：Procter&Gamble,Cincinnati,OH 45202 進口商：旭九貿易有限公司 地址：汐止長安路179號5樓 電話： 02-86480353 製造日期：2014.04.03 | PChome線上購物網路家庭國際資訊股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段105號12樓 電話：02-23261460 網址：http://shopping.pchome.com.tw/index/ | 628 | ● 未標示尺度與張數，不符合商品標示法應標示數量或度量之規定 | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 25 | 百花抽取式花紋衛生紙 | 規格： 110抽×12包入 尺寸：19.0cm×19.5cm雙層 | 台灣 | 日源紙業股份有限公司 地址：桃園市大園區圳頭村古亭53號 電話： 03-3866685 製造日期：2014.06.30 | 虹信有限公司 地址：台北市大同區重慶北路三段1之2號1樓 電話：02-25969042 統編：96933705 | 共同供應契約 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：19mm<20mm， 縱向：15mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ●包裝材料（有油墨脫落） |
| 26 | 佳樂抽取式衛生紙 | 規格： 200張×10包入 尺寸：195mm×195mm | 台灣 | 亘貿實業有限公司 地址：彰化縣埔心鄉西安北路12巷6號 電話： 04-8294705 製造日期：2014.11.13 | 正二百貨五金行 地址：台東市更生路285號 電話：089-345774 統編：19809236 | 99 | ● 張數與標示不符（標示200張，平均192張，誤差-4%<-3.5%） | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：8mm<20mm， 縱向：9mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 27 | 新悅抽取式衛生紙 | 規格： 100抽×10包入 尺寸：180mm×195mm雙層 | 台灣 | 子紳企業有限公司 地址：彰化市平和里平安街43號 電話： 04-7517303 製造日期：2014.06.26 | 台東縣農會生鮮超市 地址：台東市更生路285號 電話：089-342701 統編：08113843 | 89 | ● 張數與標示不符（標示100張，平均95.8張，誤差-4.2%<-3.5%） | 總評：● ●基重 （12.2g/m2<14.0 g/m2） ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：17mm<20mm， 縱向：15mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 28 | 大潤發抽取式衛生紙 | 規格： 130抽×12包入 尺寸： 20cm×19cm 雙層 | 台灣 | 僑豐造紙股份有限公司 地址：彰化縣員林鎮田中央巷37號 電話： 04-8320968 製造日期：2014.12.10 | 大潤發流通事業股份有限公司 電話：089-222399 統編：27245990 | 132 | ● 尺度與標示不符（寬標示19cm，試樣18cm，誤差-5.3%<-5%） | 總評：● ○基重 ●破裂強度 （0.65kgf/cm2<0.7 kgf/cm2） ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ●包裝材料 （有油墨脫落） |
| 29 | 唯潔雅抽取式衛生紙 | 規格： 140抽/ 190mm*192mm雙層 | 台灣 | 金盛世紙業有限公司 台北市敦化南路2段333號5樓 0800-888269 製造廠商地址：彰化縣溪湖鎮福安路155號 製造日期：20140912 | 全聯福利中心 台北市中正區南昌路1段51巷1號 0223931505 | 106 | ○ | 總評：● ●基重 （13.6g/m2<14.0 g/m2） ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 30 | 倍舒柔抽取式衛生紙 | 規格： 90抽*8包/ 190mm*192mm 三層 | 台灣 | 金盛世紙業有限公司 台北市敦化南路2段333號5樓 0800-888269 製造廠商地址：彰化縣溪湖鎮福安路155號 製造日期：20140316 | 全聯福利中心 台北市中正區南昌路1段51巷1號 0223931505 | 109 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 31 | 柔芙抽取式衛生紙 | 規格： 100抽/ 190mm*192mm雙層 | 台灣 | 金盛世紙業有限公司 台北市敦化南路2段333號5樓 0800-888269 製造廠商地址：彰化縣溪湖鎮福安路155號 製造日期：20141221 | 全聯福利中心 台北市中正區南昌路1段51巷1號 0223931505 | 65 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 32 | 百吉抽取式衛生紙 | 規格： 100抽/ 195mm*195mm | 台灣 | 正大造紙廠股份有限公司 彰化縣埔心鄉員鹿路2段271號 04-8292968 製造日期：20141107 | 居家企業股份有限公司 台北市青島西路11號1樓 02-23140388 | 99 | ○ | 總評：○ ○基重 ○破裂強度 ○第一分鐘吸水性 ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 33 | 思鄉抽取式衛生紙 | 規格： 200張/ 195mm*190mm | 無標示 | 強強滾商行 基隆市東勢街6-3 0號 02-24576499 製造日期：20141125 | 鼎祥醫療器材有限公司 台北市中正區林森南路39號1樓 02-23938757 | 104 | ● 1.未標示原產地 2..張數與標示不符（標示200張，平均192張，誤差-4%<-3.5%） | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：13mm<20mm， 縱向：16mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |
| 34 | 白熊抽取式衛生紙 | 規格： 100抽/ 180mm*180mm | 台灣 | 彰潭興業股份有限公司 彰化縣員林鎮員集路2段389巷100號 04-8356135 製造日期：20140626 | 佳和醫療-材行 台北市中正區公園路30號 02-23117103 | 120 | ○ | 總評：● ○基重 ○破裂強度 ●第一分鐘吸水性 （橫向：14mm<20mm， 縱向：16mm<20mm） ○顏色遷移試驗 ○包裝材料 |

「○」表示符合；「●」表示不符合。

- 品質判斷：依據國家標準CNS 1091「衛生紙」檢測基重、破裂強度、第一分鐘吸水性、顏色遷移試驗、包裝材料等項目。

  - 基重（單層衛生紙單位面積質量）：14.0 g/m2以上。

  - 破裂強度（每10張衛生紙單位面積最小承受壓力）：0.7 kgf/cm2以上。

  - 第一分鐘吸水性（每張單層衛生紙單位時間吸水高度）： 20 mm以上。

  - 顏色遷移試驗（每張衛生紙有色及印花者應不得遷移）。

  - 包裝材料：目視檢驗內面印刷不可有油墨脫落遷移現象。

- 中文標示初步檢查：

  - 國家標準CNS 1091「衛生紙」尺度與張數

    - 尺度（每張衛生紙單位長寬）：捲筒式寬度許可差(5%，平版及連續抽取式寬度及長度許可差均為(5%。

    - 張數（每5包（卷）衛生紙平均張數、抽數或組數）：平版式應在+5%~-2.5%，連續抽取式應在+6%~-3.5%，捲筒式應在+5%~-1.5%。

  - 商品標示法

    - 商品名稱。

    - 生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。

    - 商品內容：

      - 主要成分或材料。

      - 淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。

    - 國曆或西曆製造日期。

    - 商品標示，不得有虛偽不實或引人錯誤。

- 本次檢驗件數共 34件，檢測結果為：

  - 品質部分

    - 基重：計2件（項次27、29）不符合國家標準14.0 g/m2之規定（項次27為12.2 g/m2，項次29為13.6 g/m2）。

    - 破裂強度：計2件（項次23、28）不符合國家標準0.7 kgf/cm2之規定（項次23為0.67 kgf/cm2，項次28為0.65 kgf/cm2）。

    - 第一分鐘吸水性：計13件（項次5、6、7、8、11、12、14、15、19、25、26、27、33、34）未達到國家標準20 mm之規定。

    - 包裝材料：計4件（項次3，18，25，28）包裝袋內面之油墨脫落有遷移至產品之現象，惟遷移至產品之脫落油墨不會再遷移。

  - 中文標示初步檢查

    - 尺度與張數：計8件（其中項次8、26、27、33張數與標示不符，項次22、23、24未標示尺度、張（組）數，項次28尺度與標示不符）。

    - 原產地：計1件（項次33）未標示原產地。

    - 標示不實：計1件（項次11）外包裝上標示「不含螢光劑」字樣，惟檢驗出未遷移性之螢光物質。